[image: image1]                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3203100 - RAMP SHIELD INSULATION 2 IGNIT 

[image: image15.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :   RAMP SHIELD INSULATION
Technical characteristics :
Max temperature : 1100 °C

Average density : 500 Kg/m3
Leak to fire after 2 hours ( 800 °C ) : 4.5 %
Material : ceramic fiber
Weight : 0.100 Kg
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
[image: image14.png]


