[image: image13.jpg]Z\
BAXI



                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 3401140 -  GASKET G3/4 26,5X36X3FAST
[image: image14.png]


 
Characteristics :  Hydraulic component







Di : 26.5 mm ( -0 +0.5 mm )







De : 36 mm ( ±0.1 mm )








Sp : 3 mm 

Technical characteristics :
Characteristic : Hydraulic component 

Technical characteristics : 

	Material
	 Fasit Omnia GR/2

	Color
	Blue

	Density
	1.70 g/cm3

	Compression
	8 %

	Traction resistance
	11 N/mm2

	Max work  pressure 
	100 bar

	Max work temperature
	350 °C


Weight : 0.010 Kg   ( Net. 0.002 Kg )
[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12]
