[image: image13.jpg]Z\
BAXI



                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 5410320 -  GASKET 9X4X3
[image: image14.png]


 
Characteristics :  Hydraulic component







Di : 4 mm







De : 9 mm








Sp : 2 mm
Technical characteristics :
Characteristic : Hydraulic component 

Technical characteristics : 

	Material
	Reinz – AFM 34

	Color
	grey / pale green 

	Density
	1.8 ÷ 2 g/cm3

	Compression
	5 ÷ 8 %

	Traction resistance
	>= 12 N/mm2

	Max work  pressure 
	150 bar

	Max work temperature
	250 ° C


Weight : 0.009 Kg   ( Net. 0.001 Kg )
[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12]
